DECLARATIE   DE   CONFORMITATE

Nr.   124    din   16.09.2017

Noi, SC TELCOM S.P.A, in conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii şi a prevederilor Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor, declarăm pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformităţii produsului: Separator de hidrocarburi - ECO DEO 7, debit 3,5 litri /s - in conformitate cu standardul : SR EN 858/1-2002 Separatoare de lichide uşoare (de exemplu hidrocarburi). Partea 1: Principii pentru proiectare, performanţe şi încercări, marcare şi controlul calităţii .

| Caracteristici | Standardul de incercari | Prevederile din standard | Rezultatele obtinute |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni generale : -diametru racord intrare -diametru racord iesire -diametru statiei -diametrul capac vizitare -inaltime separator | SR EN 858-1/2002 | - | 110 mm 110 mm 1.170,0 mm 420,0 mm 1.370,0 mm |
| Etansietate | SR EN 858-1/2002 | Fara scurgeri | Fara scurgeri |
| Comportare structurala | SR EN 858-1/2002 | Fara pierderi de presiune si lichide | Fara pierderi |
| Durabilitate -rezistenta la tractiune la limita de curgere -defornatiile la tractiune la limita de curgere -alungirea la rupere | SR EN ISO 527-2/2000 | > 14 MPa < 25 % > 80 % | PND |

Incercarile initiale de tip au fost efectuate de laboratorul notificat SC ICECON SA –BUCURESTI  Sos. Pantelimon, nr. 266, Sector 2, Cod 021652 -Romania